# MATERIÁLOVÝ LIST

# PFP 746.23

POLYURETANOVÁ ZÁKLADNÍ ČERNÁ BARVA VYSOKOSUŠINOVÁ.

TUŽIDLO:		C 503	(50% hm. = 73% obj.)

ŘEDIDLO:	DP 500 	(5-10%)

lze použít i DP 133,DE 135 a DP 169 – pomalejší ředidlo

Charakteristika:

Vysoká plnicí a krycí schopnost, vysoká pružnost filmu, dobře brousitelná, vhodná pro zavřený pór a zejména základování MDF.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	70%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	1,450 kg/l

Viskozita při 20°C:		16 s + 2 s/F8

Obsah pevných složek tužidla:	27%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,950 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	62%

Životnost směsi:			cca 2-3 hod.

__________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:	masivní dřevo nebo dýha, MDF.

Spotřeba:	150 - 200 g/m2 v jedné vrstvě, doporučeno nanášet max. 2 vrstvy, po broušení lze nanášet i třetí vrstvu.

Vydatnost:	z 1 kg směsi v jedné vrstvě cca 3 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), i elektrostaticky.

Zasychání:		cca 15 min. proti prachu.

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:		nejdříve po 18 hod., velmi dobrá.

Přelakovatelnost:		běžná

Žloutnutí:	neprojeví se.

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení

Standardní balení:		5, 10 a 25 kg.

Poznámka :		na MDF desky je vhodné předem použít impregnační lak IS 100

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz