# MATERIÁLOVÝ LIST

# FP 841.01

BÍLÁ POLYESTEROVÁ ZÁKLADNÍ BARVA

TUŽIDLO:		C 783	(2% hm.)

URYCHLOVAČ:		AC 200	(2% hm.)

ŘEDIDLO:		DL 139	(20 – 25% hm.)

UPOZORNĚNÍ:		    NELZE SMÍCHÁVAT PŘEDEM URYCHLOVAČ A TUŽIDLO

!!!	 NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE	!!!

Charakteristika:

Rychleschnoucí, vynikající kryvost, snadná brousitelnost,  i po delší době se nepropadá.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	96%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	1,420 kg/l

Viskozita při 20°C:		60 s + 5 s/F6.

Životnost směsi:			cca 20-30 min. (při ředění min. 10% DL139)

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: 	masivní dřevo nebo dýha, MDF desky, na exotické dřeviny a MDF desky je nutno použít izolační lak IS 100.

Spotřeba: 		cca 250-350 g/m2 v jedné vrstvě (max. 3 vrstvy)

Vydatnost:		z 1 kg v jedné vrstvě cca 3 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace: 		stříkání

Zasychání: 	počítejte s 40-50 min. mezi dvěma vrstvami. Zasychání proti prachu cca 50 min. .

Urychlené zasychání:	po zavadnutí (tj. cca 15-20 min.) teplým vzduchem t=40-60°C.

Poznámka:	pokud se aplikuje na dřeviny bohaté na tanin je nejprve třeba izolovat WZ890 nebo IS100. Doba schnutí a přelakování dle odpovídajícího materiálového listu.

Je možno použít tužidlo C773 (2%) čímž se prodlouží životnosti směsi ale i doba zasychání.

Podíl urychlovače a tužidla může být zvýšen nebo snížen podle teploty.

Doporučené podmínky pro aplikaci:

Teplota: 15-30°C

Relativní vlhkost vzduchu: 40-75%

Vlhkost dřeva: 8-13%

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost: 		velmi dobrá, brousit nejméně 14 hod po aplikaci poslední vrstvy

Žloutnutí:		nežloutne

Skladovatelnost:		4 měsíce v originálním balení

Vrchní vrstva:	neprodlužujte dobu mezi broušením a aplikací vrchní vrstvy protože to může způsobovat problémy s přilnavostí

Standardní balení:	25 kg

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz