# MATERIÁLOVÝ LIST

# PO 822.25 (210.22.25)

UNIVERZÁLNÍ POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ LAK, POLOMATNÝ

VHODNÝ ZEJMÉNA PRO OTEVŘENÝ PÓR

TUŽIDLO:		C 48		(0-10%) lze použít i bez tužení

ŘEDIDLO:	DP 500 	(15-35% v závislosti na aplikaci), lze použít i DE 135, DP169

Charakteristika:

Rychleschnoucí, velmi dobrá smáčivost dřevin, může být sám sobě základním lakem, používá se i jako vrchní lak na speciální PUR základ. Tužením (10% C48) se zvyšuje chemická odolnost.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	30%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	0,950 kg/l

Obsah rozpouštědel (VOC):	70%

Viskozita při 20°C:		35 s + 5 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla:	27%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,920 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	30%

Životnost směsi:			cca 30 hod. při naředění natužené směsi cca 30% DE135

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:		masivní dřevo nebo dýha, zejména pórovité (dub, jasan, ořech).

Spotřeba:	100 - 140 g/m2 v jedné vrstvě, max. 2 vrstvy.

Vydatnost:		z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.

Zasychání:		cca 10 min. proti prachu, cca 30 min. na dotek, 4-6 hod. stohovatelný

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 50-60°C.

Poznámka:		pokud se aplikují 2 vrstvy musí být buď obě tužené nebo obě netužené

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:		lehce brousitelný již 1 hod. po aplikaci, brousitelný po cca 2 hod.

Žloutnutí:		střední

Poznámka:		Plechovku s lakem vždy před použitím promíchejte.

Standardní balení:	5 a 25 lt

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz