# MATERIÁLOVÝ LIST

# PL 9.41

POLYURETANOVÝ VRCHNÍ ČERNÝ LESKLÝ EMAIL  (stupeň lesku 99),

VHODNÝ PRO ZAVŘENÝ PÓR

TUŽIDLO:		C 94		(100%hmot. = 100%obj.)

ŘEDIDLO:	DP 169 	(5-10%) polévání

(30-50%) stříkání

Charakteristika:

Vysoký lesk , rychleschnoucí, velmi dobrá kryvost a tvrdost nátěrového filmu – leštitelný.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	56%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	1,000 kg/l

Viskozita při 20°C:		65 s + 5 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla:	38%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	1,000 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	47%

Životnost směsi:			cca 3 hod.

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:	dokonale vybroušený černý základ (např. PFP 746.23) nebo PES základ FP829

Spotřeba:		cca 160 g/m2 v jedné vrstvě (max. 2 vrstvy).

Vydatnost:	z 1 kg směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.

Zasychání:		cca 30 min. proti prachu.

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-60°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Leštitelnost:		dobrá, brousit č.p.800-1000,  leštit min.72 hodin po aplikaci

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení

Standardní balení:		5 a 10 kg

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz