# MATERIÁLOVÝ LIST

# LW 400.XX

VODOUŘEDITELNÝ NAPOUŠTĚCÍ LAK PRO EXTERIÉRY

S VOSKOVÝM VODUODPUDIVÝM POVRCHEM

Charakteristika:

Voskový povrch, sametový vzhled, vodoodpuzující povrchová úprava. Vhodný jako tenkovrstvá lazura na truhlářské výrobky a trámy hlavně do exteriéru. Poskytuje preventivní ochranu dřeva proti plísním a houbám.

Je v nabídce v bezbarvé a na objednávku dalších deseti barevných variantách: odstín – pinie, -douglas, -kaštan,

-světlý ořech, -ořech, -tmavý ořech, -třešeň, -mahagon-lesní zeleň . Barevné odstíny chrání dřevo proti působení UV záření.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	22% ± 1%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	1,020 kg/l

Ředidlo:				připraven k použití. Pokud je nutné, ředit vodou max. 5%.

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: 	masivní dřevo vybroušené č.p.150. Vhodné dřeviny:  smrk, borovice, modřín, jedle, jedlovec apod.

Nehodí se pro dřeviny bohaté na třísloviny jako dub, kaštan, iroko apod.

Spotřeba: 		cca 60-120 g/m2, 1-3 vrstvy.

Způsob aplikace: 	máčením , natíráním, stříkáním  na surové nebo vakuově impregnované dřevo. Broušení mezi vrstvami není nutné, ale doporučuje se lehce přebrousit.

Zasychání: 	 další vrstva po cca 2 hod.

Poznámka:	Lazuru je nutné roztírat do slabé vrstvy, aby netvořila film a je důležité vyvarovat se aplikaci na přímém slunci. Po zaschnutí poslední vrstvy lazury se doporučuje povrch vykartáčovat tvrdým kartáčem, zvýší se tím vodoodpudivá  úprava povrchu.

Časy zasychání jsou platné pokud cirkulace vzduchu a relativní vlhkost dovolují postupné odpařování vody. Aplikační teplota by neměla klesnout pod 15°C.

Zamezte kontaminaci výrobku zanesenými nečistotami.

## DALŠÍ ÚDAJE

Přelakovatelnost:		jinými laky není možná (obsahuje vosk).

Skladování:		nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším než 30-35°C, lak je nepříznivě ovlivňován 			i nízkými teplotami, a proto by neměl být ani skladován ani přepravován při teplotách 			nižších než 5°C.

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení při dodržení skladovacích podmínek

# Text boxes

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz

### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek