# MATERIÁLOVÝ LIST

# OPNI 600.30

SPECIÁLNÍ NEŽLOUTNOUCÍ AKRYLURETANOVÝ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK POLOMATNÝ

(stupeň matu 30), VHODNÝ PRO OTEVŘENÝ I ZAVŘENÝ PÓR

TUŽIDLO:		C 48		(10-20%)

ŘEDIDLO:	DE 135	 (20-30% otevřený pór, 15-20% zavřený pór)

lze použít i DP 169  - pomalejší ředidlo

Charakteristika:

Nežloutnoucí lak, určený zejména  na světlé dřeviny (smrk, borovice, bříza, javor apod.) nebo na chemicky bělené dřeviny.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	29%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	0,940 kg/l

Viskozita při 20°C:		35 s + 5 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla:	27%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,920 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	29%

Životnost směsi:			cca 2-3 hod.

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:	vybroušený transparentní základ FANI 510 č.p. 240, 280, 320.

Spotřeba:		100 - 150 g/m2 v jedné vrstvě.

Vydatnost:	z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.

Zasychání:		cca 15 min. proti prachu

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí:		nežloutnoucí

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení

Standardní balení:	5 a 10 lt

Poznámka:	lze použít i tužidlo C 102 (20%) – dosáhne se vyšší plnivosti a rychlosti schnutí, ale nelze použít na chemicky bělené dřeviny.

Plechovku s lakem vždy před použitím důkladně promíchejte.

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz