### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz

# MATERIÁLOVÝ LIST

# OW 12.20

VODOUŘEDITELNÝ UNIVERZÁLNÍ LAK PRO INTERIÉRY, STUPEŇ MATU 20

Charakteristika:

Vodouředitelný univerzální lak použitelný jako základ i jako vrch.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	31 ± 1%

Měrná hmotnost laku:		1,07 kg/l

Viskozita při 20°C(sec.):		100 ± 5% /F4

Ředidlo:				připraven k použití, pokud je nutné, pak ředit vodou  5-10%

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad: 		dýhované nebo masivní dřevo, obroušené č.p. 220-240 a zbavené prachu.

Spotřeba: 			cca 100 - 130 g/m2

Doporučený počet vrstev:		2 – 3 max

Doba mezi vrstvami:		1 hod.

Způsob aplikace: 		stříkání,stříkací zařízení air-less, air-mix, aplikační teplota min. 15 °C.

Zasychání: 	proti prachu 30min., na dotek po 2 hod.,brousitelný po 4 hod., stohovatelný po 24 hod.

Urychlené zasychání:		po 15 min. (20 st.C) horkým vzduchem cca 2hod. (30-35C),

pak chlazení min. 15 min.

## DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí:		velmi nízké

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení při dodržení skladovacích podmínek, tzn. skladovací teplota nesmí klesnout pod  + 5°C a přesáhnout + 30 až 35°C.

Standardní balení:		 5, 10, 25 kg

Poznámka:	Na dřeviny bohaté na třísloviny (dub, jasan, ořech apod.) je nutné jako první vrstvu aplikovat izolátor (např. FW971), aby se zamezilo případným barevným změnám

Upozornění:	Sušící časy odpovídají při dodržování předepsaných nánosů, dobré cirkulace vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu do 60%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu výrazně prodlužují tyto časy.