# MATERIÁLOVÝ LIST

# PF 222

POLYURETANOVÝ ZÁKLADNÍ TRANSPARENTNÍ LAK

TUŽIDLO:		C 505 (50%)	alternativní tužidlo C503 (50%)

ŘEDIDLO:	DP 133 (10-35%) lze použít i DP500, DE135, DP169

Charakteristika:

Kvalitní lak, dobré vlastnosti jak pro aplikaci na vodorovné tak i na svislé plochy (např. na sedací nábytek). Dobře brousitelný, vysoká plnící schopnost, univerzální použití zejména pro vodorovné stříkání.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	50%

Měrná hmotnost laku (+ 1%):	0,990 kg/l

Viskozita při 20°C:		90 s + 5 s/F4.

Obsah rozpouštědel (VOC):	50,59%     508,40 g/l přípravku

Obsah uhlíku v rozpouštědlech :	43,65 %    438,64 g/l přípravku

Obsah pevných složek tužidla:	C505 - 31%, C503 - 27%

Měrná hmotnost tužidla (+ 1%):	C505 - 0,970 kg/l, C503 - 0,945 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	C505 - 44%, C503 - 42%

Životnost směsi:			cca 2 hod. _________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:		masivní dřevo nebo dýha - očištěná od prachu a mastnot. Na exotických dřevinách

(teak, rosewood atd.) by měl být použit izolant.

Spotřeba:		100 - 140 g/m2 v jedné vrstvě, doporučeno nanášet max. 3 vrstvy.

Vydatnost:	z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem).

Zasychání:		cca 15 min. proti prachu

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:		nejdříve po 4-6 hod.,velmi dobrá.

Přelakovatelnost:		běžná

Žloutnutí:		střední (jako u polyuretanových laků), nevhodný na bělené dřeviny

Skladovatelnost:		18 měsíců v originálním balení

Standardní balení:	5, 10 a 25 lt

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

ICLA IMPORT  CZ, spol. s r.o.

Kancelář, prodejní sklad

##### Jiřího ze Vtelna 1731

##### ( areál Technimatu )

193 00 Praha 9, Horní Počernice

tel:	281923479

fax:	281923229

e-mail:   icla@icla.cz