# MATERIÁLOVÝ LIST

# WZ 768.15

POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ POLOMATNÝ LAK PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU DŘEVĚNÝCH PODLAH A SCHODIŠŤ

TUŽIDLO:		C 140	(100%)

ŘEDIDLO:	DP 500	(20-40% ), také DE 135, DP169 (pomalé ředidlo)

Charakteristika:

Vysoká pružnost laku, velmi dobrá odolnost proti oděru, úderu a poškrábání.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	41%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	1,000 kg/l

Viskozita při 20°C:		40 s + 5 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla:	33%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,970 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	37%

Životnost směsi:			cca 4 hod.

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:		rozdílné druhy dřevin používané na podlahy.

Spotřeba:		100 - 120 g/m2 v jedné vrstvě podle způsobu aplikace.

Vydatnost:		z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace: 	stříkáním, štětcem nebo válečkem –pouze malé plochy.

Zasychání:		cca 25min. proti prachu, dodržujte interval 2 hod. mezi jednotlivými nátěry.

Zrychlené sušení:		není vhodné.

Poznámka:	na exotické dřeviny je třeba odzkoušet a zhodnotit možné problémy s vytvrzováním a/nebo přilnavostí. Lze použít jako základ a jako vrch nebo jako vrch na PUR základy (např. PF253, PF852,…). Obsahuje speciální UV filtr na ochranu dřeva.

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:	jemné zbroušení po první vrstvě. Následující vrstvy není třeba brousit.

Žloutnutí:

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení.

Poznámka: 		Plechovku s lakem vždy před použitím promíchejte.

Standardní balení:	5 lt, 10lt, 25lt.

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz