# MATERIÁLOVÝ LIST

# PO 267.30

POLYURETANOVÝ VRCHNÍ TRANSPARENTNÍ LAK POLOMATNÝ (stupeň matu 30)

S TIXOTROPNÍMI VLASTNOSTMI (nestékavý)

TUŽIDLO:		C 503	(50%)

ŘEDIDLO:	DE 135 	(10-15%) lze použít i  DP500 nebo  DP169 (pomalejší ředidlo)

Charakteristika:

Velmi kvalitní lak, vysoká plnicí schopnost, povrchová tvrdost a hladkost nátěrového filmu, vhodný hlavně pro aplikaci na svislé nebo kombinované plochy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	47%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	1,000 kg/l

Viskozita při 20°C:		80 s + 10 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla:	26%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,960 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	40%

Životnost směsi:			cca 2 hod.

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:	vybroušený transparentní základ (PF200 nebo PF222) papírem zrnitosti  280, popř. 320.

Spotřeba:		cca 150 g/m2 v jedné vrstvě.

Vydatnost:	z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem).

Zasychání:		cca 25-30 min. proti prachu.

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí:		střední

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení

Poznámka:		Plechovku s lakem vždy před použitím promíchejte.

Standardní balení:		5, 10 a 25 lt

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz