# MATERIÁLOVÝ LIST

# PF 200

POLYURETANOVÝ ZÁKLADNÍ TRANSPARENTNÍ LAK S TIXOTROPNÍMI VLASTNOSTMI

(NESTÉKAVÝ)

TUŽIDLO:		C 505	(50%) , lze použít i C 503

ŘEDIDLO:	DP 133 	(15-25%) lze použít i DP 500, DE 135, DP 169

Charakteristika:

Rychleschnoucí lak, velmi dobré vlastnosti při aplikaci na svislé plochy vhodný  např. na sedací nábytek. Dobře brousitelný, vysoká plnící schopnost, vhodný zejména pro zavřený pór, lze nanášet i elektrostaticky.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	46%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	0,990 kg/l

Viskozita při 20°C:		27 s + 3 s/F6.

Obsah pevných složek tužidla:	31%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,970 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	40%

Životnost směsi:			cca 2 hod. _________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:		masivní dřevo nebo dýha.

Spotřeba:		100 - 150 g/m2 v jedné vrstvě, doporučeno nanášet max. 2 vrstvy.

Vydatnost:	z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.

Zasychání:		cca 15-20 min. proti prachu

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:		nejdříve po 4-6 hod.,velmi dobrá.

Přelakovatelnost:		běžná

Žloutnutí:		střední (jako u polyuretanových laků)

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení

Standardní balení:		5, 10 a 25 lt

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz