# MATERIÁLOVÝ LIST

# PF 852

POLYURETANOVÝ ZÁKLADNÍ TRANSPARENTNÍ LAK

TUŽIDLO:		C 505  (50%), lze i C 107 nebo C 102

ŘEDIDLO:	DP 500 	(5-30%)

lze použít i DE 135, DP 133, DP 169

Charakteristika:

Polyuretanový základ s velmi dobrou průhledností filmu. Velmi dobrá odolnost a vysoká houževnatost filmu. Výborná odolnost při úderu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:		44% ± 1%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):		0,970 kg/l

Viskozita při 20°C:			25 s + 3 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla C505:	31% ± 1%

Měrná hmotnost tužidla C505 (+ 3%):	0,970 kg/l

Obsah pevných složek směsi:		40%

Životnost směsi:				cca 2 hod. při 20ºC

Ředění:		Ředidlem do polyuretanů 5 – 30% (poléváním).

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:				různé druhy dýhovaného a masivního dřeva.

Spotřeba:				120 - 160 g/m2 v jedné vrstvě, doporučeno nanášet max. 4 vrstvy.

Vydatnost:				z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:		polévání, stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem).

Zasychání:				cca 20 min. proti prachu, na omak po 40-45 min.

Urychlené zasychání: 	      		po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

Poznámka:		procento tužení C107 může být zvýšeno až na 80% pro zvýšení rychlosti sušení, brousitelnosti a odolnosti. Doporučujeme použít  tužidlo C102 pro snížení žloutnutí filmu.

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:		nejdříve po 24 hod. po aplikaci poslední vrstvy. Vynikající při strojním broušení.

Žloutnutí:				střední s C505 a C107, nízké s C 102

Skladovatelnost:				18 měsíců v originálním balení

Standardní balení:				5, 10 a 25 lt

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz