# MATERIÁLOVÝ LIST

# OPNI 280.03 „ACRYL-MATT 00“

SPECIÁLNÍ AKRYLURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ,

HLUBOCE MATNÝ LAK

TUŽIDLO:		C 48		(20%)

ŘEDIDLO:	DE 135	 (50%)

lze použít i DP 169  - pomalejší ředidlo

Charakteristika:

Hluboce matný lak s finálním efektem přírodní, povrchově neupravené dřeviny, vysoce odolný proti poškrábání či „vyleštění“, vysoká chemická odolnost a světlustálost.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	25%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	0,955 kg/l

Viskozita při 20°C:		135 s + 5 s/F4.

Obsah pevných složek tužidla:	27%

Měrná hmotnost tužidla (+ 3%):	0,920 kg/l

Obsah pevných složek směsi:	25%

Životnost směsi:			cca 2 hod.

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:	lze vrstvit, max. 2 vrstvy nebo jako základ FANI 510

Spotřeba:		80 - 120 g/m2 v jedné vrstvě.

Vydatnost:	z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 4-5 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.

Zasychání:		cca 10 min. proti prachu

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Žloutnutí:		nežloutnoucí

Skladovatelnost:		12 měsíců v originálním balení

Standardní balení:	25 lt

Poznámka:	Plechovku s lakem vždy před použitím důkladně promíchejte.

# Text boxes

### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz