### ICLA

#### Profesionální nátěrové hmoty na dřevo a nábytek

##### BARVY-LAKY „U PEPÁNKA“

##### Pražská 1579

676 02 Moravské Budějovice

tel:	564 403 087

mobil:	724 105 104

e-mail:   info@upepanka.cz

www.upepanka.cz

# MATERIÁLOVÝ LIST

# FFN 37.20

NITROCELULÓZOVÝ TRANSPARENTNÍ UNIVERZÁLNÍ LAK

ŘEDIDLO:	DN 150 	(15 -  20% )

(lze i české nitroředidlo, např. C 6000)

Charakteristika:

dobře brousitelný, vysoká čirost a tvrdost

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	24%

Měrná hmotnost laku (+ 3%):	0,95 kg/l

Viskozita při 20°C:		70 s + 5 s/F4.

_________________________________________________________________________________________

## PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:		masivní dřevo nebo dýha.

Spotřeba:		100 - 120 g/m2 v jedné vrstvě, maximálně 3 vrstvy.

Vydatnost:	z 1 lt směsi v jedné vrstvě cca 3-4 m2 včetně prostřiku.

Způsob aplikace:	stříkání (vzduchové, vysokotlaké bezvzduchové, bezvzduchové s přídavným vzduchem), polévání.

Zasychání:		cca 15 min. proti prachu.

druhá vrstva bez mezibrusu po cca 30 min.

Urychlené zasychání: 	po zavadnutí teplým vzduchem 40-50°C.

## DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:		po cca 3-4 hod.,velmi dobrá.

Žloutnutí:		střední

Skladovatelnost:		18 měsíců v originálním balení

Standardní balení:		25 lt

Při teplotách nad 25°C je nutné přidávat retardační ředidlo DP183.