Technický list

PUR-PAN ZIM 50

Pojivo zimní pro gumový granulát

Jednosložkový bezrozpouštědlový prepolymer na bázi MDI/TDI, pojivo pro pojení pryžového granulátu bez rozpouštědel a pro pojení syntetických bezpečnostních povrchů, nízké vizkozity, pro barevné svrchní vrstvy

- Hustota - při 23 ° C  - 1,06 g / cm3

- Viskozita - při 23 ° C  - 1600 ± 400 MPas

- Barva - hnědá

- Čas vytvrzení při 23 ° C; 50% relativní vlhkost - 16-18 hodin

- Vlhkost  - 40 - 90%

- Teplota zpracování - 8 - 40 ° C

Pokyny k aplikaci

Povrch, na který má být granulát aplikován, musí být čistý, suchý, bez mastnoty, nečistot a cizích zbytků. Chcete-li získat optimální přilnavost k povrchu je nutné použit na savé podklady (asfalt, beton, dřevo apod.) primer PUR-PAN Z 02. Pojivo je připraveno k použití tak jak je dodáváno a smíchá se se suchým gumovým granulátem minimálně po dobu min 3-5 minut a to takto:

20 dílů hmotnostně pojiva PUR-PAN ZIM 50

a

100 dílů hmotnostně gumový granulát vel. 1,5-3,5mm u vrchního granulátu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nebo

15 dílů hmotnostně pojiva PUR-PAN ZIM 50

a

100 dílů hmotnostně gumový granulát vel. 2-6mm u podkladového granulátu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nebo

10 dílů hmotnostně pojiva PUR-PAN ZIM 50

a

50 dílů hmotnostně gumového mulče 2-30 mm

Doba vytvrzení

Doba vytvrzení závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Vysoká teplota a vysoká vlhkost sníží čas vytvrzení , při nízké teplotě a nízké vlhkosti se doba prodlužuje. Při teplotách pod 10 ° C  se doba vytvrzení výrazně prodlužuje.

Pokud se výrobek aplikuje při vlhkosti nižší než 35% a teplotě nižší než 15 ° C, lze vytvrzení urychlit míným navlhčením povrchu.

Čištění nářadí proveďte ředidlem C 6000.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte toto pojivo v blízkosti plamene nebo otevřeného ohně. Během aplikace je třeba zajistit odpovídající větrání. V průběhu aplikace je doporučená ochrana očí a pracovní rukavice.

Pokud dojde ke kontaktu s očima nebo kůží, omyjte je důkladně mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování

Pojivo by mělo být uloženo na suchém a chladném místě. Životnost produktu uloženého

v neotevřených originálních obalech je 6 měsíců, obsah musí být chráněn před vlhkostí. Po delším skladování je třeba zjistit použitelnost.

Distributor:

U PEPÁNKA s.r.o., Pražská 1579 , 676 02 Moravské Budějovice , Tel.: 564 403 087

www upepanka.cz