Technický list

PUR-PAN UV 25

UV Stabilní pojivo pro gumový granulát

Jednosložkové polyuretanové UV stabilní alifatické pojivo pro pojení pryžového granulátu bez rozpouštědel pro pojení syntetických bezpečnostních povrchů, střední vizkozity, pro barevné svrchní vrstvy

- Hustota - při 23 ° C 1,06 g / cm3

- Viskozita - při 23 ° C 3300 ± 700 MPas

- Barva - nažloutlá - transparentní

- Čas vytvrzení při 23 ° C; 60% relativní vlhkost - cca. 38 hodin

- Vlhkost  - 40 - 90%

- Teplota zpracování - 10 - 40 ° C

- Hodnota NCO 9,0 ± 0,5%

Pokyny k aplikaci

Povrch, na který má být granulát aplikován, musí být čistý, suchý, bez mastnoty, nečistot a cizích zbytků. Chcete-li získat optimální přilnavost k povrchu je nutné použit primer PUR-PAN Z 02.

UV stabilní pojivo je připraveno k použití tak jak je dodáváno a smíchá se se suchým gumovým granulátem takto:

20 dílů hmotnostně pojiva PUR-PAN UV 25

a

100 dílů hmotnostně gumový granulát vel. 1,5-3,5mm

nebo

10 dílů hmotnostně pojiva PUR-PAN UV 25

a

50 dílů hmotnostně gumového mulče 2-30 mm

Doba vytvrzení

Doba vytvrzení závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Vysoká teplota a vysoká vlhkost sníží čas vytvrzení , při nízké teplotě a nízké vlhkosti se doba prodlužuje. Při teplotách pod 10 ° C se  aplikace nedoporučuje, protože se doba vytvrzení výrazně prodlužuje.

Čištění nářadí proveďte ředidlem C 6000.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte toto pojivo v blízkosti plamene nebo otevřeného ohně. Během aplikace je třeba zajistit odpovídající větrání. V průběhu aplikace je doporučená ochrana očí a pracovní rukavice.

Pokud dojde ke kontaktu s očima nebo kůží, omyjte je důkladně mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování

Pojivo by mělo být uloženo na suchém a chladném místě. Životnost produktu uloženého

v neotevřených originálních obalech je 6 měsíců, obsah musí být chráněn před vlhkostí. Po delším skladování je třeba zjistit použitelnost.

Distributor:

U PEPÁNKA s.r.o., Pražská 1579 , 676 02 Moravské Budějovice , Tel.: 564 403 087

www upepanka.cz